天狮试桩方案

北京波森特岩土工程有限公司

2016年2月27日

天狮试桩方案

1试验目的

1.1 针对桥梁的劲桩试验，试验其水平承载力和竖向承载力；

1.2 针对海兴核电站的试桩，主要研究大直径、大吨位的载体桩竖向承载力和水平承载力；

1.3 研究持载体桩在粘性土中施工的特性，以粘性作为持力层，研究不同填料量对竖向承载力的影响

1.4 研究不同水泥含量、不同添加剂对搅拌桩或旋喷桩强度的影响；

1.5 研究天狮地质条件下，桩入持力层不同深度对管桩承载力的影响；

1.6 研究劲桩复合地基受力，对比劲桩复合地基与CFG桩复合地基承载力对比。

2 地质情况

| 成因类型 及时代 | 分层序号及 土层名称 | 厚度范围 (m) | 层顶高程范围 (m) | 岩 土 特 性 及 分 布 特 征 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qml | ①2素填土 | 0.40～3.00 | 6.69～7.97 | 灰褐色，松散，土质不均匀，以黏性土为主，含少量灰渣及砖屑，含植物根系和腐殖质。由于施工填挖平整，可视为现填土。 |
| Q43Nal | ③1粉质黏土 | 1.00～5.00 | 3.73～6.93 | 灰褐及褐色，可塑，土质不均，局部呈团粒结构。该层上部夹大量黏土薄层，中下部多夹粉土薄层，普遍分布。 |
|  | ③2粉 土 | 0.70～3.40 | 1.99～6.50 | 褐黄及灰黄色，稍密，湿，土质不均匀，夹粉质黏土薄层，含少量姜石及锈斑。局部分布。 |
| Q43al | ④1 黏 土 | 0.70～3.60 | 1.15～2.88 | 灰黄及褐绿色，可塑，土质不均匀，顶部为团粒结构，夹粉质黏土薄层，含少量有机质及锈斑，夹粉质黏土薄层，大部地段分布，局部有缺失。 |
|  | ④2 粉 土 | 0.60～3.50 | -0.14～1.68 | 灰色，稍密～中密，湿，土质不均匀，夹黏性土薄层，局部含砂。土层厚度变化较大，且局部分布。 |
| Q43l+h | ⑤1黏 土 | 0.60～2.70 | -4.05～0.20 | 灰色及灰黑色，可塑～软塑状态，土质不均匀，夹粉质黏土及少量砂斑，含腐殖质及泥炭成分，偶见腐木碎屑。大部分布，局部有缺失。 |
|  | ⑤2粉 土 | 1.20～6.40 | -3.30～-0.95 | 灰色及浅灰色，中密～密实，湿，土质不均匀，局部夹薄层黏性土，多含砂颗粒。主要为黏性土与砂土的过渡层，土质强度差异较大，局部分布。 |
| 成因类型 及时代 | 分层序号及 土层名称 | 厚度范围 (m) | 层顶高程范围 (m) | 岩 土 特 性 及 分 布 特 征 描 述 |
| Q43l+h | ⑤3粉 砂 | 4.20～16.10 | -7.46～-3.21 | 灰色及浅灰色，密实，饱和，土质较均匀，以石英、长石为主，含云母碎片，偶见腐木碎屑，局部夹薄层黏性土。该层普遍分布，层厚巨大，但其层顶和厚度变化较大，详见附录6、7（⑤3层表等高线图及⑤3地层等厚线图）。 |
|  | ⑤31粉质黏土 | 0.40～3.70 | -13.72～-7.99 | 灰色及灰白色，局部呈灰黑色，软塑，土质不均，含砂颗粒，夹粉土薄层。多以透镜体或薄夹层形式分布于⑤3粉砂层中。局部分布。 |
| Q3eal | ⑨1粉质黏土 | 0.60～4.00 | -17.11～-14.09 | 灰黄色，可塑，土质不均匀，夹黏土薄层。局部分布，主要由⑤3粉砂层下切造成缺失。 |
| Q3eal | ⑨2粉 土 | 0.90～4.60 | -20.80～-15.88 | 灰黄色，密实，湿，土质不均匀，夹粉质黏土薄层，局部夹粉砂。局部分布 |
|  | ⑨21粉质黏土 | 0.70～4.20 | -20.65～-17.55 | 灰黄色，可塑，土质不均匀，多夹薄层粉土及薄层黏土，含少量姜石及锈斑。普遍分布。 |
| Q3dmc | ⑩1 黏 土 | 2.30～5.30 | -22.30～-20.74 | 褐灰色，可塑，土质不均匀，夹粉质黏土薄层，含有机质，局部砂黏混杂。普遍分布。 |
|  | ⑩2粉 土 | 0.90～1.50 | -25.54～-20.85 | 灰色，密实，湿，土质不均匀，夹黏性土薄层。局部分布。 |
| Q3cal | ⑪1粉质黏土 | 1.20～3.50 | -26.93～-24.81 | 灰黄色，可塑，土质不均匀，夹黏土薄层，具锈染，含姜石。普遍分布。 |
|  | ⑪2粉 土 | 1.30～4.20 | -29.62～-27.81 | 褐黄色，密实，湿，土质不均匀，夹粉质黏土薄层，局部含砂颗粒。局部分布。 |
|  | ⑪3粉 砂 | 3.80～11.20 | -32.89～-29.43 | 灰黄及灰色，密实，饱和，土质不均匀，以石英长石为主，含云母碎片，夹粉土薄层。普遍分布。 |
|  | ⑪4粉质黏土 | 0.70～4.80 | -39.97～-36.37 | 灰色，可塑，土质不均匀，夹粉土薄层，局部夹黏土薄层。局部分布。 |
| Q3bm | ⑫粉质黏土 | 3.30～5.90 | -43.61～-41.87 | 灰色，呈可塑状态，土质不均匀，夹黏土薄层，含有机质。普遍分布。 |
| Q3aal | ⑬1粉 土 | 1.30～3.80 | -50.57～-46.85 | 灰黄色，密实，湿，土质不均匀，夹黏土薄层，含砂颗粒。普遍分布。 |
|  | ⑬2粉质黏土 | 1.20～3.20 | -51.02～-46.60 | 灰色，呈可塑状态，土质不均匀，夹粉土薄层。普遍分布。 |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                           表5

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq (kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ③1 | 粉质黏土 | 统计个数 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 34 | 34 | 34 | 34 | 64 | 64 |  | 675 | 675 |
|  |  | 最大值 | 38.1 | 20.6 | 1.038 | 49.0 | 26.0 | 16.7 | 0.84 | 20.6 | 17.0 | 38.1 | 17.9 | 0.680 | 5.05 |  | 2.26 | 91.4 |
|  |  | 最小值 | 22.4 | 18.5 | 0.604 | 26.0 | 14.0 | 10.3 | 0.44 | 12.7 | 10.9 | 20.1 | 14.9 | 0.350 | 3.04 |  | 0.05 | 4.2 |
|  |  | 平均值 | 30.3 | 19.4 | 0.834 | 35.2 | 19.4 | 14.3 | 0.66 | 15.7 | 13.6 | 26.3 | 16.8 | 0.504 | 3.89 |  | 0.60 | 20.7 |
|  |  | 标准差 | 3.522 | 0.485 | 0.100 | 4.849 | 2.141 | 1.973 | 0.103 | 1.924 | 1.541 | 4.362 | 0.735 | 0.084 | 0.506 |  | 0.266 | 14.393 |
|  |  | 变异系数 | 0.116 | 0.025 | 0.120 | 0.138 | 0.110 | 0.138 | 0.156 | 0.122 | 0.114 | 0.166 | 0.044 | 0.166 | 0.130 |  | 0.441 | 0.696 |
|  |  | 标准值 | 31.1 | 19.3 | 0.856 | 34.2 | 18.9 | 13.7 | 0.69 | 15.2 | 13.1 | 25.0 | 16.6 | 0.522 | 3.78 |  | 0.59 | 19.7 |
| ③2 | 粉土 | 统计个数 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 26 | 26 | 13 | 13 | 44 | 44 | 27 | 494 | 494 |
|  |  | 最大值 | 30.7 | 20.3 | 0.822 | 26.6 | 17.3 | 9.0 | 1.74 | 13.6 | 29.8 | 18.7 | 31.3 | 0.210 | 12.80 | 13.0 | 8.94 | 192.8 |
|  |  | 最小值 | 21.7 | 19.3 | 0.626 | 21.6 | 15.0 | 4.8 | 1.00 | 9.6 | 26.9 | 13.7 | 28.6 | 0.130 | 8.12 | 4.0 | 0.29 | 8.4 |
|  |  | 平均值 | 26.2 | 19.8 | 0.706 | 23.6 | 16.9 | 6.7 | 1.34 | 11.9 | 28.5 | 15.5 | 29.5 | 0.174 | 9.72 | 7.4 | 2.56 | 44.8 |
|  |  | 标准差 | 1.619 | 0.204 | 0.039 | 1.188 | 0.436 | 1.244 | 0.199 | 0.980 | 0.725 | 1.557 | 0.871 | 0.025 | 1.317 |  | 1.557 | 28.973 |
|  |  | 变异系数 | 0.062 | 0.010 | 0.055 | 0.050 | 0.026 | 0.185 | 0.148 | 0.082 | 0.025 | 0.101 | 0.029 | 0.146 | 0.135 |  | 0.609 | 0.647 |
|  |  | 标准值 | 26.6 | 19.8 | 0.716 | 23.4 | 16.8 | 6.5 | 1.38 | 11.5 | 28.3 | 14.7 | 29.1 | 0.183 | 9.25 |  | 2.44 | 42.6 |
| ④1 | 黏土 | 统计个数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 17 | 17 | 16 | 16 | 39 | 39 |  | 446 | 446 |
|  |  | 最大值 | 40.3 | 19.2 | 1.124 | 49.3 | 26.0 | 23.8 | 0.70 | 27.2 | 14.2 | 37.1 | 17.4 | 0.650 | 4.88 |  | 6.77 | 240.0 |
|  |  | 最小值 | 31.0 | 18.1 | 0.859 | 36.1 | 19.2 | 17.4 | 0.38 | 14.9 | 12.0 | 23.1 | 15.0 | 0.400 | 3.18 |  | 0.26 | 0.0 |
|  |  | 平均值 | 34.2 | 18.8 | 0.950 | 42.5 | 22.6 | 20.1 | 0.54 | 18.5 | 12.9 | 31.4 | 16.3 | 0.499 | 3.98 |  | 1.21 | 38.3 |
|  |  | 标准差 | 2.709 | 0.302 | 0.075 | 3.632 | 1.789 | 1.806 | 0.099 | 3.414 | 0.678 | 4.246 | 0.573 | 0.074 | 0.468 |  | 0.770 | 25.190 |
|  |  | 变异系数 | 0.079 | 0.016 | 0.079 | 0.085 | 0.079 | 0.090 | 0.185 | 0.185 | 0.052 | 0.135 | 0.035 | 0.148 | 0.117 |  | 0.634 | 0.658 |
|  |  | 标准值 | 35.0 | 18.8 | 0.972 | 41.5 | 22.0 | 19.6 | 0.57 | 17.0 | 12.6 | 29.6 | 16.1 | 0.520 | 3.85 |  | 1.15 | 36.3 |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.1

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq (kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ④2 | 粉土 | 统计个数 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 10 | 9 | 9 | 21 | 21 | 16 | 456 | 456 |
|  |  | 最大值 | 29.2 | 20.6 | 0.801 | 28.5 | 20.0 | 8.8 | 1.40 | 15.2 | 30.9 | 17.8 | 30.2 | 0.190 | 14.34 | 22.0 | 16.38 | 348.6 |
|  |  | 最小值 | 20.9 | 19.3 | 0.571 | 21.4 | 15.5 | 4.3 | 0.90 | 10.1 | 26.7 | 12.2 | 26.2 | 0.110 | 8.27 | 11.0 | 0.61 | 7.0 |
|  |  | 平均值 | 24.4 | 20.0 | 0.667 | 23.2 | 17.0 | 6.1 | 1.14 | 12.1 | 28.9 | 14.5 | 29.1 | 0.149 | 11.25 | 17.2 | 4.78 | 88.5 |
|  |  | 标准差 | 2.012 | 0.352 | 0.062 | 1.537 | 0.678 | 1.134 | 0.140 | 1.623 | 1.202 | 2.213 | 1.353 | 0.026 | 1.929 |  | 2.736 | 57.527 |
|  |  | 变异系数 | 0.082 | 0.018 | 0.093 | 0.066 | 0.040 | 0.186 | 0.123 | 0.134 | 0.042 | 0.153 | 0.046 | 0.176 | 0.171 |  | 0.572 | 0.650 |
|  |  | 标准值 | 25.1 | 19.9 | 0.693 | 22.7 | 16.8 | 5.7 | 1.20 | 11.2 | 28.2 | 13.1 | 28.3 | 0.165 | 10.05 |  | 4.57 | 83.9 |
| ⑤1 | 黏土 | 统计个数 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 21 | 21 | 14 | 14 | 36 | 36 |  | 331 | 331 |
|  |  | 最大值 | 38.6 | 19.3 | 1.064 | 50.3 | 26.3 | 25.0 | 0.80 | 24.1 | 15.6 | 28.9 | 17.7 | 0.670 | 4.95 |  | 6.95 | 175.0 |
|  |  | 最小值 | 30.1 | 18.4 | 0.834 | 33.2 | 18.1 | 17.1 | 0.46 | 13.2 | 10.1 | 22.4 | 15.1 | 0.370 | 3.04 |  | 0.41 | 6.7 |
|  |  | 平均值 | 34.1 | 18.9 | 0.942 | 41.6 | 22.2 | 20.2 | 0.63 | 16.9 | 12.8 | 25.3 | 16.3 | 0.509 | 3.88 |  | 0.95 | 23.5 |
|  |  | 标准差 | 2.046 | 0.233 | 0.057 | 4.393 | 2.133 | 2.161 | 0.091 | 2.937 | 1.250 | 2.218 | 0.829 | 0.073 | 0.507 |  | 0.745 | 18.665 |
|  |  | 变异系数 | 0.060 | 0.012 | 0.060 | 0.106 | 0.096 | 0.107 | 0.145 | 0.173 | 0.098 | 0.088 | 0.051 | 0.143 | 0.131 |  | 0.781 | 0.795 |
|  |  | 标准值 | 34.7 | 18.8 | 0.959 | 40.4 | 21.6 | 19.5 | 0.66 | 15.8 | 12.3 | 24.2 | 15.9 | 0.530 | 3.74 |  | 0.88 | 21.7 |
| ⑤2 | 粉土 | 统计个数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 35 | 18 | 623 | 623 |
|  |  | 最大值 | 29.5 | 21.2 | 0.796 | 30.0 | 22.0 | 9.2 | 1.53 | 14.7 | 29.7 | 17.2 | 31.2 | 0.180 | 13.64 | 42.0 | 27.16 | 455.9 |
|  |  | 最小值 | 18.8 | 19.4 | 0.513 | 21.4 | 13.6 | 4.5 | 0.83 | 9.8 | 27.8 | 13.1 | 28.6 | 0.120 | 9.19 | 16.0 | 0.79 | 20.1 |
|  |  | 平均值 | 24.0 | 20.2 | 0.642 | 23.2 | 16.8 | 6.3 | 1.11 | 12.4 | 28.6 | 14.4 | 30.2 | 0.149 | 11.18 | 25.8 | 7.05 | 114.2 |
|  |  | 标准差 | 2.113 | 0.331 | 0.053 | 1.386 | 0.965 | 1.165 | 0.173 | 1.343 | 0.651 | 1.186 | 0.775 | 0.018 | 1.367 |  | 5.084 | 75.752 |
|  |  | 变异系数 | 0.088 | 0.016 | 0.083 | 0.060 | 0.057 | 0.186 | 0.155 | 0.109 | 0.023 | 0.083 | 0.026 | 0.121 | 0.122 |  | 0.721 | 0.663 |
|  |  | 标准值 | 24.5 | 20.1 | 0.656 | 22.9 | 16.6 | 6.0 | 1.16 | 11.8 | 28.3 | 13.9 | 29.8 | 0.155 | 10.72 |  | 6.71 | 109.1 |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.2

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq(kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ⑤3 | 粉砂 | 统计个数 | 338 | 338 | 338 |  |  |  |  | 127 | 127 | 120 | 120 | 254 | 254 | 73 | 2929 | 2929 |
|  |  | 最大值 | 28.4 | 21.6 | 0.762 |  |  |  |  | 9.8 | 32.7 | 14.0 | 34.6 | 0.130 | 18.87 | 52.0 | 39.79 | 458.3 |
|  |  | 最小值 | 11.2 | 19.6 | 0.425 |  |  |  |  | 5.5 | 30.1 | 8.9 | 29.4 | 0.080 | 12.33 | 21.0 | 0.96 | 21.4 |
|  |  | 平均值 | 20.8 | 20.7 | 0.555 |  |  |  |  | 6.8 | 31.6 | 10.5 | 33.4 | 0.099 | 15.75 | 35.0 | 18.36 | 245.2 |
|  |  | 标准差 | 2.439 | 0.437 | 0.066 |  |  |  |  | 0.607 | 0.592 | 0.937 | 0.801 | 0.010 | 1.141 |  | 7.493 | 124.62 |
|  |  | 变异系数 | 0.117 | 0.021 | 0.119 |  |  |  |  | 0.089 | 0.019 | 0.089 | 0.024 | 0.098 | 0.072 |  | 0.408 | 0.508 |
|  |  | 标准值 | 21.0 | 20.6 | 0.562 |  |  |  |  | 6.7 | 31.5 | 10.3 | 33.2 | 0.100 | 15.62 |  | 18.12 | 241.3 |
| ⑤31 | 粉质黏土 | 统计个数 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 |  | 86 | 86 |
|  |  | 最大值 | 29.4 | 20.7 | 0.814 | 34.1 | 19.0 | 16.3 | 0.72 | 16.9 | 19.5 | 25.2 | 22.0 | 0.460 | 5.76 |  | 9.20 | 395.1 |
|  |  | 最小值 | 22.0 | 19.4 | 0.597 | 24.5 | 14.0 | 10.5 | 0.51 | 15.0 | 13.9 | 19.6 | 17.1 | 0.280 | 4.18 |  | 0.91 | 9.3 |
|  |  | 平均值 | 25.2 | 20.1 | 0.691 | 29.6 | 17.2 | 13.7 | 0.61 | 16.1 | 15.7 | 22.5 | 18.9 | 0.370 | 4.80 |  | 2.17 | 47.7 |
|  |  | 标准差 | 3.045 | 0.472 | 0.088 | 3.456 | 1.661 | 2.220 | 0.092 | 0.772 | 2.016 | 2.913 | 2.673 | 0.063 | 0.577 |  | 1.638 | 48.617 |
|  |  | 变异系数 | 0.121 | 0.023 | 0.128 | 0.117 | 0.097 | 0.162 | 0.151 | 0.048 | 0.128 | 0.129 | 0.141 | 0.169 | 0.120 |  | 0.755 | 1.019 |
|  |  | 标准值 | 27.4 | 19.8 | 0.756 | 27.0 | 16.1 | 12.5 | 0.68 | 15.5 | 14.2 | 19.2 | 14.9 | 0.407 | 4.46 |  | 1.87 | 38.7 |
| ⑨1 | 粉质黏土 | 统计个数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 |  | 290 | 290 |
|  |  | 最大值 | 29.8 | 20.3 | 0.817 | 37.9 | 20.4 | 16.4 | 0.75 | 17.9 | 18.6 | 25.8 | 22.1 | 0.440 | 5.63 |  | 9.63 | 452.2 |
|  |  | 最小值 | 23.0 | 19.4 | 0.636 | 25.4 | 15.1 | 10.3 | 0.44 | 14.1 | 12.9 | 21.1 | 16.8 | 0.300 | 4.09 |  | 0.80 | 17.4 |
|  |  | 平均值 | 26.5 | 19.9 | 0.731 | 32.2 | 18.1 | 13.5 | 0.60 | 16.0 | 15.8 | 23.9 | 18.6 | 0.355 | 4.91 |  | 2.11 | 60.5 |
|  |  | 标准差 | 2.231 | 0.329 | 0.062 | 3.884 | 1.688 | 2.004 | 0.112 | 1.418 | 1.922 | 1.930 | 1.833 | 0.045 | 0.454 |  | 1.127 | 49.268 |
|  |  | 变异系数 | 0.084 | 0.017 | 0.085 | 0.121 | 0.094 | 0.148 | 0.186 | 0.089 | 0.121 | 0.081 | 0.098 | 0.126 | 0.092 |  | 0.534 | 0.814 |
|  |  | 标准值 | 27.5 | 19.7 | 0.759 | 30.6 | 17.4 | 12.6 | 0.65 | 15.0 | 14.4 | 22.5 | 17.1 | 0.377 | 4.69 |  | 2.00 | 55.6 |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.3

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq(kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ⑨2 | 粉土 | 统计个数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 9 | 9 | 21 | 21 |  | 464 | 464 |
|  |  | 最大值 | 27.7 | 20.8 | 0.777 | 24.8 | 17.4 | 8.4 | 1.18 | 15.0 | 28.6 | 17.2 | 31.4 | 0.170 | 13.50 |  | 29.77 | 458.2 |
|  |  | 最小值 | 20.2 | 18.5 | 0.543 | 21.4 | 16.1 | 4.7 | 0.70 | 11.8 | 28.0 | 13.2 | 28.9 | 0.120 | 9.25 |  | 1.25 | 21.0 |
|  |  | 平均值 | 22.9 | 20.3 | 0.623 | 23.0 | 16.8 | 6.2 | 0.91 | 12.7 | 28.5 | 14.9 | 29.6 | 0.146 | 11.32 |  | 9.50 | 190.4 |
|  |  | 标准差 | 1.761 | 0.488 | 0.059 | 0.735 | 0.361 | 0.789 | 0.154 | 1.131 | 0.234 | 1.166 | 0.753 | 0.018 | 1.439 |  | 7.175 | 119.32 |
|  |  | 变异系数 | 0.077 | 0.024 | 0.094 | 0.032 | 0.021 | 0.128 | 0.169 | 0.089 | 0.008 | 0.079 | 0.025 | 0.126 | 0.127 |  | 0.755 | 0.627 |
|  |  | 标准值 | 23.5 | 20.1 | 0.643 | 22.7 | 16.7 | 5.9 | 0.97 | 11.8 | 28.3 | 14.1 | 29.1 | 0.153 | 10.77 |  | 8.93 | 180.9 |
| ⑨21 | 粉质黏土 | 统计个数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 19 | 19 | 15 | 15 | 36 | 36 |  | 362 | 362 |
|  |  | 最大值 | 30.9 | 20.9 | 0.854 | 37.2 | 20.2 | 16.5 | 0.78 | 20.9 | 22.2 | 33.2 | 18.9 | 0.470 | 6.10 |  | 13.33 | 735.9 |
|  |  | 最小值 | 20.4 | 19.2 | 0.561 | 24.7 | 14.0 | 10.5 | 0.46 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 15.7 | 0.280 | 3.76 |  | 0.13 | 0.0 |
|  |  | 平均值 | 25.1 | 20.1 | 0.692 | 31.3 | 17.6 | 13.7 | 0.60 | 16.8 | 16.3 | 27.0 | 17.7 | 0.349 | 5.05 |  | 2.14 | 68.9 |
|  |  | 标准差 | 2.684 | 0.460 | 0.077 | 3.389 | 1.671 | 1.828 | 0.079 | 2.140 | 2.432 | 2.622 | 0.871 | 0.054 | 0.607 |  | 1.236 | 62.924 |
|  |  | 变异系数 | 0.107 | 0.023 | 0.112 | 0.108 | 0.095 | 0.134 | 0.132 | 0.127 | 0.149 | 0.097 | 0.049 | 0.156 | 0.120 |  | 0.578 | 0.913 |
|  |  | 标准值 | 26.0 | 20.0 | 0.716 | 30.3 | 17.1 | 13.1 | 0.63 | 16.0 | 15.3 | 25.8 | 17.3 | 0.364 | 4.87 |  | 2.03 | 63.3 |
| ⑩1 | 黏土 | 统计个数 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 41 | 41 | 36 | 36 | 85 | 85 |  | 118 | 118 |
|  |  | 最大值 | 39.7 | 20.2 | 1.099 | 50.5 | 26.6 | 24.3 | 0.66 | 26.7 | 25.7 | 34.8 | 19.6 | 0.520 | 5.95 |  | 4.52 | 173.1 |
|  |  | 最小值 | 24.8 | 18.3 | 0.687 | 36.4 | 19.9 | 17.1 | 0.35 | 16.2 | 11.8 | 27.1 | 16.2 | 0.310 | 4.00 |  | 1.05 | 12.1 |
|  |  | 平均值 | 33.7 | 18.9 | 0.934 | 43.7 | 23.1 | 20.6 | 0.50 | 20.7 | 13.7 | 30.5 | 17.1 | 0.409 | 4.70 |  | 1.91 | 44.1 |
|  |  | 标准差 | 2.497 | 0.315 | 0.070 | 3.667 | 1.865 | 1.841 | 0.065 | 3.151 | 2.261 | 2.212 | 0.877 | 0.047 | 0.497 |  | 0.581 | 29.983 |
|  |  | 变异系数 | 0.074 | 0.017 | 0.075 | 0.084 | 0.081 | 0.089 | 0.130 | 0.152 | 0.165 | 0.072 | 0.051 | 0.114 | 0.106 |  | 0.304 | 0.680 |
|  |  | 标准值 | 34.2 | 18.9 | 0.948 | 43.0 | 22.8 | 20.3 | 0.51 | 19.9 | 13.1 | 29.8 | 16.8 | 0.418 | 4.61 |  | 1.82 | 39.4 |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.4

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq(kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ⑩2 | 粉土 | 统计个数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 26.1 | 21.1 | 0.713 | 25.5 | 17.0 | 8.5 | 1.07 | 13.9 | 28.8 | 18.8 | 30.9 | 0.140 | 13.47 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 18.5 | 19.8 | 0.511 | 22.0 | 14.4 | 5.5 | 0.97 | 12.5 | 27.6 | 13.5 | 28.3 | 0.120 | 10.79 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 21.9 | 20.6 | 0.590 | 23.2 | 16.4 | 6.8 | 1.01 | 12.9 | 28.2 | 16.8 | 29.5 | 0.132 | 11.86 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.556 | 0.458 | 0.071 | 1.139 | 0.781 | 1.248 | 0.045 | 0.640 | 0.849 | 2.237 | 1.234 | 0.008 | 1.085 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.117 | 0.022 | 0.120 | 0.049 | 0.048 | 0.183 | 0.045 | 0.049 | 0.030 | 0.133 | 0.042 | 0.063 | 0.091 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 23.5 | 20.3 | 0.634 | 22.5 | 15.9 | 6.1 | 1.06 | 12.2 | 26.2 | 15.0 | 28.4 | 0.140 | 10.83 |  |  |  |
| ⑪1 | 粉质黏土 | 统计个数 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 | 47 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 30.0 | 20.7 | 0.832 | 39.0 | 21.1 | 16.8 | 0.66 | 30.2 | 18.9 | 34.4 | 20.8 | 0.410 | 6.79 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 20.3 | 19.3 | 0.588 | 28.5 | 16.0 | 10.2 | 0.34 | 14.2 | 13.7 | 23.6 | 14.6 | 0.230 | 4.30 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 25.1 | 20.1 | 0.697 | 34.3 | 18.9 | 14.2 | 0.48 | 21.1 | 16.2 | 28.2 | 18.6 | 0.320 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.375 | 0.361 | 0.062 | 2.649 | 1.183 | 2.000 | 0.083 | 4.429 | 1.491 | 2.971 | 1.556 | 0.046 | 0.702 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.095 | 0.018 | 0.089 | 0.077 | 0.063 | 0.140 | 0.174 | 0.210 | 0.092 | 0.106 | 0.084 | 0.144 | 0.130 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 25.8 | 20.0 | 0.715 | 33.6 | 18.6 | 13.7 | 0.50 | 19.4 | 15.6 | 27.0 | 18.0 | 0.332 | 5.23 |  |  |  |
| ⑪2 | 粉土 | 统计个数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 26.1 | 20.6 | 0.698 | 32.1 | 18.1 | 8.4 | 1.00 | 13.9 | 29.6 | 17.9 | 31.1 | 0.170 | 13.57 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 21.0 | 19.9 | 0.568 | 21.2 | 15.0 | 5.3 | 0.82 | 10.1 | 28.1 | 11.8 | 28.6 | 0.120 | 9.42 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 23.5 | 20.3 | 0.633 | 24.6 | 17.1 | 6.3 | 0.93 | 11.7 | 28.8 | 15.0 | 29.8 | 0.137 | 12.10 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 1.362 | 0.201 | 0.037 | 3.124 | 0.702 | 1.007 | 0.057 | 1.371 | 0.709 | 2.216 | 0.998 | 0.020 | 1.690 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.058 | 0.010 | 0.059 | 0.127 | 0.041 | 0.160 | 0.062 | 0.117 | 0.025 | 0.148 | 0.033 | 0.144 | 0.140 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 24.0 | 20.2 | 0.648 | 23.4 | 16.8 | 5.8 | 0.96 | 10.5 | 28.2 | 13.3 | 29.1 | 0.153 | 10.71 |  |  |  |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.5

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq(kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ⑪3 | 粉砂 | 统计个数 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 21 | 21 | 42 | 42 | 72 | 72 | 16 |  |  |
|  |  | 最大值 | 26.7 | 21.7 | 0.718 |  |  |  |  | 11.2 | 32.9 | 14.7 | 34.9 | 0.120 | 18.76 | 78.0 |  |  |
|  |  | 最小值 | 14.9 | 19.6 | 0.408 |  |  |  |  | 6.0 | 29.2 | 9.1 | 30.2 | 0.090 | 13.16 | 64.0 |  |  |
|  |  | 平均值 | 21.3 | 20.6 | 0.572 |  |  |  |  | 7.2 | 31.3 | 10.7 | 33.3 | 0.098 | 16.00 | 71.5 |  |  |
|  |  | 标准差 | 3.128 | 0.568 | 0.084 |  |  |  |  | 1.016 | 0.694 | 1.187 | 0.828 | 0.007 | 1.017 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.147 | 0.028 | 0.147 |  |  |  |  | 0.140 | 0.022 | 0.111 | 0.025 | 0.075 | 0.064 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 21.9 | 20.5 | 0.588 |  |  |  |  | 6.9 | 31.1 | 10.4 | 33.1 | 0.099 | 15.80 |  |  |  |
| ⑪4 | 粉质黏土 | 统计个数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 3 | 3 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 28.8 | 21.2 | 0.794 | 38.3 | 20.2 | 16.4 | 0.56 |  |  | 27.6 | 18.3 | 0.360 | 7.04 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 19.1 | 19.6 | 0.517 | 26.5 | 15.1 | 10.4 | 0.36 |  |  | 26.7 | 16.4 | 0.230 | 5.08 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 23.4 | 20.4 | 0.645 | 31.2 | 17.7 | 12.9 | 0.47 |  |  | 27.1 | 17.3 | 0.295 | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 3.036 | 0.519 | 0.087 | 4.284 | 1.817 | 2.166 | 0.049 |  |  |  |  | 0.040 | 0.608 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.130 | 0.025 | 0.135 | 0.137 | 0.102 | 0.168 | 0.103 |  |  |  |  | 0.135 | 0.101 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 25.3 | 20.1 | 0.700 | 28.5 | 16.6 | 11.4 | 0.50 |  |  |  |  | 0.315 | 5.70 |  |  |  |
| ⑫ | 粉质黏土 | 统计个数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 28.8 | 20.7 | 0.794 | 39.8 | 21.7 | 16.3 | 0.52 |  |  |  |  | 0.370 | 6.60 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 21.6 | 19.6 | 0.592 | 28.3 | 16.2 | 12.1 | 0.30 |  |  |  |  | 0.270 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 25.1 | 20.1 | 0.694 | 33.6 | 18.7 | 14.2 | 0.42 |  |  |  |  | 0.319 | 5.51 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.157 | 0.357 | 0.061 | 3.518 | 1.579 | 1.691 | 0.068 |  |  |  |  | 0.032 | 0.586 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.086 | 0.018 | 0.088 | 0.105 | 0.084 | 0.119 | 0.162 |  |  |  |  | 0.101 | 0.106 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 25.8 | 20.0 | 0.714 | 32.4 | 18.2 | 13.6 | 0.44 |  |  |  |  | 0.329 | 5.33 |  |  |  |

物 理 力 学 性 质 指 标 统 计 表                         续表5.6

| 岩土编号 | 岩土 名称 | 统计项目 | 天然 含水量 ω(%) | 重力 密度γ (kN/m3) | 天然孔 隙比e | 液限 ωL (%) | 塑限 ωp (%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 直剪 |  |  |  | 压缩系数 | 压缩模量 | 标贯 击数 N(击/30cm) | 多桥静探 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黏聚力Cq(kPa) (快剪) | 内摩擦角 φq(度) (快剪) | 黏聚力Cc(kPa) (固快) | 内摩擦角φc(度) (固快) | α 0.1-0.2 (1/MPa) | Es 0.1-0.2 (MPa) |  | 锥头 阻qc (MPa) | 侧阻力fs (kPa) |
| ⑬1 | 粉土 | 统计个数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 25.4 | 21.3 | 0.687 | 25.0 | 17.4 | 8.5 | 1.38 |  |  |  |  | 0.190 | 13.79 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 17.0 | 19.9 | 0.478 | 22.3 | 14.0 | 5.2 | 0.95 |  |  |  |  | 0.120 | 8.04 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 21.9 | 20.6 | 0.590 | 23.1 | 16.5 | 6.6 | 1.10 |  |  |  |  | 0.150 | 10.97 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.701 | 0.450 | 0.069 | 0.764 | 0.953 | 0.969 | 0.144 |  |  |  |  | 0.027 | 2.037 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.124 | 0.022 | 0.117 | 0.033 | 0.058 | 0.147 | 0.131 |  |  |  |  | 0.181 | 0.186 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 22.9 | 20.4 | 0.616 | 22.8 | 16.2 | 6.2 | 1.19 |  |  |  |  | 0.162 | 10.10 |  |  |  |
| ⑬2 | 粉质黏土 | 统计个数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 29.7 | 20.9 | 0.818 | 40.4 | 21.8 | 16.4 | 0.50 |  |  |  |  | 0.320 | 7.51 |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 20.8 | 19.4 | 0.561 | 25.8 | 15.0 | 10.5 | 0.30 |  |  |  |  | 0.230 | 5.44 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 24.3 | 20.2 | 0.671 | 32.5 | 18.2 | 13.5 | 0.39 |  |  |  |  | 0.271 | 6.48 |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.502 | 0.414 | 0.072 | 4.609 | 2.198 | 1.875 | 0.052 |  |  |  |  | 0.031 | 0.730 |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.103 | 0.020 | 0.108 | 0.142 | 0.121 | 0.139 | 0.134 |  |  |  |  | 0.116 | 0.113 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 25.6 | 20.0 | 0.709 | 30.1 | 17.0 | 12.4 | 0.42 |  |  |  |  | 0.288 | 6.08 |  |  |  |

3试验类型

3.1 劲桩系列

| 序号 | 试桩 编号 | 旋喷桩 |  | 芯桩 |  | 钢管 |  | 持力层 | 水泥掺量 | 试验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 |  |  |  |  |
| 1 | J1 | 800 | 7 | PHC-B-600(110) | 约7 | 325×10 | 6 | 粘土 | 200kg/m | 水平 |  |
| 2 | J2 | 800 | 11 | PHC-B-600(110) | 约11 | 325×10 | 6 | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平 |  |
| 3 | J3 | 800 | 11 | PHC-B-400(100) | 约11 | 175×10 | 6 | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平 | 束桩（3搅+3管） |
| 4 | J4 | 800 | 11 | PHC-B-500(100) | 约11 | 250×10 | 6 | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平、竖向 | 束桩（3搅+3载体桩） |
| 5 | J5 | 800 | 11 | PHC-B-600(110) | 约11 | 325×10 | 6 | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平 | 束桩（3搅+3管） |
| 6 | J6 | 800 | 11 | 现浇500 | 约11 |  |  | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平 | 束桩 （主筋8φ16） |
| 7 | J7 | 800 | 11 | PHC-B-500(100) | 约11 | 250×10 | 6 | 5-3粉砂 | 200kg/m | 水平 | 束桩（4搅+3管） |

施工：采用旋喷工艺施工水泥土桩，施工完毕后在水泥初凝前（约4小时内）插入管桩PHC-B-500(100)、PHC-B-600(110)，再插入直径180厚度10长度为6.0m的钢管。

3.2 载体桩

大直径载体桩

| 序号 | 试桩 编号 | 旋喷桩 |  | 芯桩 |  | 钢管 |  | 持力层 | 试验类型 | 水泥掺量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 |  |  |  |  |
| 1 | Z1 | 800 | 33 | PHC-B-600(110) | 约37 | 325×10 | 6 | 粉砂 | 竖向、水平 | 200kg/m | 1根载体桩 |

粘性土持力层

| 序号 | 试桩 编号 | 桩径 | 桩长 | 持力层 | 填料类型 | 填料体积 | 三击贯入度 | 试验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 400 | 6-7 | 粘性土 | 早强水泥砂浆 | 0.6 | 实际测试 | 竖向 | PHC-B-400(100) |
| 2 | N2 | 400 | 6-7 | 粘性土 | 早强水泥砂浆 | 1.0 | 实际测试 | 竖向 | PHC-B-400(100) |
| 3 | N3 | 400 | 6-7 | 粘性土 | 早强水泥砂浆 | 1.5 | 实际测试 | 竖向 | PHC-B-400(100) |
| 4 | N4 | 400 | 6-7 | 粘性土 | 早强常规填料 | 1.2 | 实际测试 | 竖向 | 先植入PHC-B-400(100) |
| 5 | N5 | 400 | 6-7 | 粘性土 | 早强常规填料 | 1.2 | 实际测试 | 竖向 | 后插入施工 |
| 6 | N6 | 400 | 8 | 粉砂 | 早强常规填料 |  | 三击贯入度与N4号试桩相等 | 竖向 | 先植入PHC-B-400(100) |

注：N1#～N5#试桩，以持力层控制桩身长度，护筒底距砂层顶不小于2.0m。

3.3 水泥土搅拌桩和旋喷桩

| 序号 | 试桩 编号 | 桩径 | 桩长 | 持力层 | 施工方法 | 施工材料 | 水泥掺比(kg) | 掺量% | 试验类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 水泥 | 53 | 15% | 取芯 |
| 2 | B2 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 水泥 | 70 | 20% | 取芯 |
| 3 | B3 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 水泥 | 88 | 25% | 取芯 |
| 4 | X1 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 水泥 | 181 | 20% | 取芯 |
| 5 | X2 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 水泥 | 226 | 25% | 取芯 |
| 6 | X3 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 水泥 | 270 | 30% | 取芯 |
| 7 | BG1 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |
| 8 | BG2 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |
| 9 | BG3 | 500 | 6-7 | 粘性土 | 搅拌 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |
| 10 | XG1 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |
| 11 | XG2 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |
| 12 | XG3 | 800 | 6-7 | 粘性土 | 旋喷 | 固化剂 | 博士确定 | 博士确定 | 取芯 |

3.4 预应力管桩

| 序号 | 编号 | 桩径 | 桩长 | 持力层 | 桩身型号 | 试验类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 500 | 约8 | 粘土 | PHC-B-500(100) | 竖向载荷 |
|  |  | 500 | 约10 | 砂层顶面 | PHC-B-500(100) | 竖向载荷 |
|  |  | 500 | 约11 | 进砂层1米 | PHC-B-500(100) | 竖向载荷 |
|  |  | 500 | 约12 | 进砂层2米 | PHC-B-500(100) | 竖向载荷 |
|  |  | 500 | 约13 | 进砂层3米 | PHC-B-500(100) | 竖向载荷 |

施工和试验一起：通过静压桩机将管桩压到8米左右（确保持力层为粘土），读出压桩机的读数；然后到10米（确保持力层为砂土顶面）、11米（进砂土1米）、12米（进砂土2米），依次读出压桩基的压力读数，记录不同深度承载力。

3.5 复合地基

| 编号 | 搅拌桩 |  | 芯桩 |  | 间距 | 持力层 | 三击 | 试验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 800 | 5.6 | PHC-B-400(100) | 约11 | 2.5×2.5 | 5-3粉砂 | 10 | 竖向 | 1搅+1管（载体桩），扩顶800 |
| 2 | - | - | CFG400 | 约11 | 1.8×1.8 | 5-3粉砂 | - | 竖向 | 1根载体桩 |